[image: image1.png]200)

—200) DENKA C8A
Braxse
yenosua — BE3 f10BABOK
800 Bosayuwan cywka
o _

7 areii TROROMKHTENEHOGTD (AHi)





Расширяющая добавка для цемента

Denka SC-1
· Компенсация усадки
· Химическое преднапряжение
· Химическое твердение
ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Характеристики DENKA SC-1
Физические свойства DENKA SC-1
Химический состав DENKA SC-1
Типы и применение DENKA SC-1
Строительство с использованием DENKA SC-1
Предосторожности при использовании DENKA SC-1
Хранение DENKA SC-1
ХАРАКТЕРИСТИКИ DENKA SC-1
1. Предупреждает растрескивание при усадке (уменьшение усадки при высыхании).

Гидратация DENKA SC-1 увеличивает количество химически связанной воды и способствует образованию игольчатых кристаллов эттрингита для уменьшения пустот. В результате усадка при высыхании сокращается, в то время как увеличивается прочность и улучшается водонепроницаемость.

2. Увеличение объема (Эффекты химического преднапряжения и твердения) 

В результате гидратации DENKA SC-1 образуются игольчатые кристаллы эттрингита, поэтому увеличивается объем. Ограничение бетона во время расширения создает сжимающее напряжение. DENKA SC-1 100R, расширяющая добавка, уменьшающая теплоту гидратации, сокращает растягивающее напряжение во время охлаждения бетона.

3. Уменьшение теплоты гидратации (Уменьшение растрескивания из-за выделения тепла при гидратации)

Когда CSA 100R, расширяющая добавка, уменьшающая теплоту гидратации, смешивается с обычным портланд-цементом, скорость его гидратации становится такой же, как для цемента с умеренным выделением тепла. Это помогает предотвратить повышение температуры бетона. Это особенно эффективно, когда температура бетона высока.

В результате сжимающее напряжение с первого по третий день несколько меньше, чем для обычного бетона, но становится эквивалентным к седьмому дню.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА DENKA SC-1
1. Продольное изменение

[image: image6.wmf] 

Общество

 

адрес:

 

Россия,198216

 

Санкт

-

Петербург, Ленинский пр., 140

 

-

 

Л

 

т

елефон:

 

(812) 

7

03

-

103

-

5

 

         

(многокан.)

 

ф

акс:

 

(812) 

336

 

9485

 

         

 

e

-

mail:

 

uts@utsrus.com

 

Internet:

 

www.utsrus.com

 

Совместное предприятие 

 

Е

ДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

 

 с ограниченной ответственностью 

 


2. Сжимающее напряжение

	    Прочность
	
[image: image2.png]DENKA CSA

20 7EE3 10B480K

7 it 2 et
IOOROMKUTENBHOCTS (AH)






Значения в [ ] – в единицах СГС

3. Теплота гидратации

	Теплота 
	
[image: image3.png]——— DENKACSA 100R
DENKA CSA #20
= BE3 0BABOK

2 @
IIPOAOTHHTERHO T (dachn)

72






Добавление DENKA SC-1 100R к цементу уменьшает скорость его нагревания во время гидратации.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ DENKA SC-1 

DENKA SC-1 изготавливается путем измельчения агломерированного материала (сульфоалюмината кальция), который в основном состоит из известняка, гипса и боксита в определенном соотношении. 

Химический состав спеченного клинкера DENKA SC-1 показан в таблице 1. Он в основном состоит из трех минералов.

* Гаюин 3СаО ∙ 3Al2O3 ∙ CaSO4
* Свободная известь CaO
* Свободный гипс CaSO4
При гидратации этих минералов образуется эттрингит (3СаО ∙ Al2O3 ∙ 3CaSO4 ∙ 32Н2О), очень мелкие кристаллы размером в несколько микрон (схему реакции см. на рисунке 1). В процессе твердения цементной пасты эти коллоидоподобные кристаллы растут наподобие шипов между мелкими пустотами геля, затем уменьшают усадку при твердении геля и усадку при высыхании, и затем действуют расширяюще. Это расширение – ориентированная на расширение деформация в сочетании с развитием прочности. Таким образом, оно в корне отличается от таких процессов, как газообразование в алюминиевом порошке перед развитием прочности и увеличение объема при гидратации обожженной извести.

Таким образом, в бетоне с добавлением CSA уплотняется структура благодаря образованию эттрингита, сокращается усадка при высыхании и индуцируется сжимающее напряжение в бетонных конструкциях из-за сдерживающего расширения.

С помощью описанного выше механизма DENKA SC-1 сокращает растрескивание из-за усадки при высыхании бетона, а также увеличивает водонепроницаемость.

Таблица 1. Химический состав DENKA SC-1
	Тип
	Потери при прокал-ии (%)
	Нераств. остаток
(%)
	SiO2
(%)
	Al2O3
(%)
	Fe2O3
(%)
	MgO

(%)
	SO3
(%)
	CaO

(%)
	F-CaO

(%)
	Кол-во щелочи (%)
	Хлор (%) 

Cl

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Na2O
	K2O
	Na2Oэк
	

	CSA
#20
	3% или меньше
	0.2÷2.0
	1.0÷2.0
	12.0÷15.0
	0.3÷0.8
	0.4÷2.3
	27.0÷31.0
	50.0÷53.6
	17.5÷22.0
	-
	-
	0.75 или меньше
	0.05 или меньше


DENKA SC-1 №20 – это основной материал. DENKA SC-1 №10 содержит связующее,

а DENKA SC-1 100R содержит добавку для уменьшения теплоты гидратации.

Рисунок 1. Реакция образования эттрингита

[image: image4.png]DENKA CSA

CroGoaubI
GesBomubIil
mnc

CaS0«
Csoboanan | 4 [ Fawenan
ussecty - M3sBecTs
—
ca0 Ca(OH)2
N [Taspaui pacrson
-
3ca0-910r (3Ca0-Al203CaS04
ﬂCaSO1 " o 12H20°2[3Ca0-Al203-

o |CalOH)2:12H01)

Tonoxmieckan
peaLn

SrpunruT
(cm. oBroxky
"Mronbuarsie
KpucTannbl

[oTTpuHrMTa"
By

3CaS04-32H20





ТИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ DENKA SC-1
	Тип
	Стандартная дозировка
	Характеристики
	Применение

	DENKA SC-1 №20


	[Бетон]

1. Строительные работы общего характера 
30 кг/м3
       (Заменить 30 кг

      цемента на 30 кг

      CSA)

2. Бетонные изделия

8-15% на вес цемента
	1. Сокращение усадки при высыхании (Уменьшение растрескивания)

2. Улучшение водонепроницаемости (Водостойкость)

3. Увеличение прочности бетона путем restraining
4. Индуцирование химического преднапряжения


	· Стены, бетонные плиты

· Сборный бетон

· Резервуары для воды, подземные шахты

· Бетон для дорожных покрытий

· Армирование верхушек трубчатых стальных свай

· Базовый бетон для блокирования временных разделительных каналов или ответвлений

· Высокопрочные трубы Hume (CP)
· Коробчатые водоотводы (СР)

· Высокопрочные бетонные шпунтовые сваи

· Обделка стальных и чугунных труб


СП "ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА" направление ссс. 

ООО «Единая Торговая Система»  www.utsrus.com  
Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Киев, Иридий
 Санкт-Петербург

ЕТС-Москва

ЕТС-Екатеринбург

ЕТС-Киев 


Иридий
+7 812 376 90 63 

+7 495 737-5549

+7 343 264-5392

+380  44 502-5000

+7 383 349-6664

[image: image5.wmf] 

Общество

 

адрес:

 

Россия,198216

 

Санкт

-

Петербург, Ленинский пр., 140

 

-

 

Л

 

т

елефон:

 

(812) 

7

03

-

103

-

5

 

         

(многокан.)

 

ф

акс:

 

(812) 

336

 

9485

 

         

 

e

-

mail:

 

uts@utsrus.com

 

Internet:

 

www.utsrus.com

 

Совместное предприятие 

 

Е

ДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

 

 с ограниченной ответственностью 

 

_1224490619

_1224492593

_1177589307.doc


Общество











адрес:







Россия,198216



Санкт-Петербург, Ленинский пр., 140 - Л







телефон:







(812) 703-103-5







         (многокан.)







факс:







(812) 336 9485







         







e-mail:







uts@utsrus.com







Internet:







www.utsrus.com







ЕДИНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА







Совместное предприятие 







 с ограниченной ответственностью 












































