[image: image1]                 
                      江 苏 极 易 新 材 料  有  限  公  司

          Jiangsu Jiyi New Material Co.,Ltd
[image: image2.png]




JYANOX-1024
· Химическое название: Бензолпропановая кислота, 3,5-бис (1,1-диметилэтил) -4-гидрокси-2- {3- [3,5-бис (1,1-диметилэтил) -4-гидроксифенил] -1-оксопропил} гидразид
· Молекулярный вес:  M=552.80
· Молекулярная формула: C34H52N2O4
· [image: image3.png]OH

HO



Химическая структурная флормула:
· Типичные физические свойства:
	Свойство
	Стандартный показатель

	Внешний вид
	   Белый порошок 

	Диапазон плавления (℃)
	   224～229

	Летучесть (%)
	   ≤  0.5

	Светопропускание
	425нм, %
	   ≥  97

	
	500нм, %
	   ≥  99

	Зольность
	     ≤  0.1

	Чистота(%)
	   ≥  98


· Применение: Может широко использоваться для PE, PP, PA и так далее, особенно в основном для изоляции проводов и кабелей. Отсутствие обесцвечивания и продукт имеет хороший синергетический эффект с общим антиоксидантом. Рекомендуемая дозировка составляет 0,1% ~ 0,5%.
· Хранение: Стабилен. Нет особых требований, но хранить вдали от влаги и тепла. 
· Упаковка: Упакован в картонную коробку с полиэтиленовыми пакетами вместимостью 20 кг. Упаковка также может быть разработана в соответствии с требованиями клиентов.

[image: image1]
  Address: North of North Ring Road and West of Dongcheng Road, Economic Development Zone of Fengxian, Xuzhou City
  http://www.jiyichem.com/                  Tel: +86-516-89207566                  Fax: +86-516-89207166

_2147483647

