ECR-glass, Direct Roving, 24mkm*, 2400 tex*, multipurpose silane sizing
Ровинг для филаментной намотки, пултрузии, плетения
	Прямой ровинг ECR-glass, Direct Roving, 24mkm*, 2400 tex*, multipurpose silane sizing
торговой марки UTS Group  покрыт силановым замасливателем, совместимым с ненасыщенными полиэфирными, винилэфирными и эпоксидными смолами. Соответствует как национальному китайскому стандарту, так и европейским стандартам на стеклоровинг. Разработан для филаментной намотки, пултрузии, прошивки и плетения ровинговых и конструкционных тканей.

Данный ровинг подходит для труб, емкостей высокого давления, химостойких изделий, решеток и профилей, ровинговые ткани  на его основе используется в судостроении и для химических емкостей.

*Для примера
Характеристики продукта
◎ Хорошие технологические свойства и низкое пушение

◎ Совместимость с различными смолами

◎ Полное и быстрое смачивание

◎ Хорошие механические свойства
	[image: image1.png]i

Y40350495439597







Идентификация

	Тип стекла
	ECR

	Тип замасливателя
	Силановый

	Особенность замасливателя
	универсальный

	Линейная плотность (текс)
	200
	300
	    400

	600
	1200
	2000
	2400


	4800
	 9600


	Диаметр филамента
	13
	14
	15
	16
	16
	22
	17/24
	24
	31


Технические параметры по европейскому стандарту

	Линейная плотность (%)
	Влажность (%)
	Сод-ие замасливателя (%)
	Прочность на разрыв (Н/текс)

	ISO 1889
	ISO 3344
	ISO 1887
	ISO 3341

	±5
	≤0,1
	0,45±0,1
	≥0,30


Толеранс по линейной плотности(по тексу) по факту мы гарантируем ±3%. Этот же толеранс будет указан в паспорте качества на конкретную партию ровинга.

Механические свойства ровинг 2400 tex, определенные в марте 2021 г для партии по заказу 715753. 

	Свойства
	Единицы
	Значение
	Комментарий

	Влажность
	%
	0,01
	

	Содержание замасливателя
	%
	0,53
	

	Прочность на разрыв
	Н/текс
	0,43
	


Все указанные значения являются экспериментальными данными и приведены для справки.
Хранение
Если не указано иное, продукты из стекловолокна следует хранить в сухом, прохладном и защищенном от влаги месте, при температуре 15 0С~ 35 0С и влажности 35% ~ 65%. Лучше всего использовать продукт в течение 12 месяцев с момента производства. Хранить в оригинальной упаковке, доставать непосредственно перед использованием.

Для обеспечения безопасности и предотвращения повреждения продукта не ставить больше трех рядов паллет в высоту. Соблюдать осторожность при перемещении верхних паллет.

Упаковка
Продукт размещается на паллете в виде единичных бобин, упакованных в пленку. Масса каждой бобины от 16 до 20 кг в зависимости от текса. Двухсотый текс поставляется в бобинах менее 10кг масса нетто. Каждая паллета состоит из 48 или 64 бобин. Размер паллет: 1,1х1,1х0,95 м или 1,1х1,1х1,2 м.

[image: image2.png]



Любая дополнительная информация может быть получена у сотрудника компании ЕТС (www.utsrus.com)
Ноябрь 2021г.
