[image: image1.png]BUFA



Технические данные
BÜFA®-Conductive-Tooling GC-S green
Винилэфирный гелькоут для напыления
Описание продукта
Пигментированный антистатический гелькоут для ламинирования BÜFA®-Conductive-Tooling GC-S green  для напыления. Это предускоренный гелькоут основой для которого является эпокси-винилэфирная смола на основе модифицированного уретаном бисфенола-А,  растворенная в стироле.  
Применение                       
Гелькоут для ламинирования под спрей был разработан специально для производства стеклопластиковых матриц, где требуется снятие статики с поверхности. При корректном нанесении возможно получение значения поверхностного сопротивления между 10³ и 10^5  Ом. Продукт особенно подходит для форм, которые подвергаются высокой химической и термической нагрузки.
Техническая информация
	Свойство
	Метод тестирования
	Значение
	Единицы измерения

	Плотность при 200С
	DIN 53 217/2
	1,1
	Г/мл

	Вязкость при 200С
Brookfield RV/DV-II
Шп.№ 4, 2 об/мин
	ISO 2555
	30000-36000
	мПа

	Содержание стирола
	
	39-42
	%

	Точка вспышки
	DIN 51 758 
	+32 
	°C


Реакционная способность.
Метод BÜFA согласно DIN 16 945 6.2.2.1
(100 г смолы + 2% по весу Butanox M-50)
20°C - 30°C                                                                                                12 - 16мин
20°C — T макс.                                                                                         25 - 30мин
T макс.                                                                                                       175°C - 195°C
Время гелеобразования  при 20°C в 100 г образце
с 2 гр Butanox M-50:                                                                                  12 - 16 мин
Внимание
Информация, приведенная выше, является верной при использовании данного катализатора в приведенном выше соотношении. Использование других продуктов может привести к иным результатам.
Инструкция
BÜFA®-Conductive-Tooling GC-S green   -предускорен и готов применению. Гелькоут отверждается стандартными пероксидами MEKП. При этом не следует беспокоиться о пенообразовании, свойственном стандартным винилэфирным гелькоутам. Гелькоут обладает высокими показателями при условиях стандартного напыления. 
Мы рекомендуем следующие настройки: 
Напыление: диаметр сопла 4-5 мм, давление 4-5 бар.
Безвоздушное напыление : диаметр сопла 17/40 до 19/40, давление 3.5-4.0 бар.
Давление воздуха — 6 бар максимально.
Наилучшие результаты достигаются при соблюдении ниже перечисленного:
  -толщина слоя гелькоута в жидком состоянии составляет 700-900мм
  - гелькоут наносится  в 3-4 этапа для обеспечения оптимальной воздухопроницаемости

  -для вентилирования необходим перерыв между операциями -3 минуты. 
Рекомендации по разделителям
Перед нанесением разделителя следует убедиться, что поверхность полностью отверждена. Для разделения мы рекомендуем наносить 6-7 слоев  BF 700 Carnauba Воск. Перед нанесением каждого нового слоя воска, дайте предыдущим просохнуть в течение часа. Полностью готовая модель должна применяться после выдержки (в течение ночи). Для обеспечения качественного результата, следует сначала проверить воск на отдельном листе.
Комментарий от ЕТС: 

альтернативой может быть разделитель+порозаполнитель марки Mold Sealer S-31 производства компании Jost Chemicals

Хранение                    
Хранить при низкой температуре в закрытом контейнере , в темном помещении. 
При хранении в закрытой упаковке при температуре 20ºС, срок годности равен 
3 месяца. При длительном хранении может изменится время гелеобразования и 
отверждения.
Примечание
Информация, приведенная выше, основана на нашем текущем знание и опыте. С учетом многих факторов, которые могут повлиять на рабочие условия и способы применения нашей продукции, пользователь не освобождается от проведения собственных испытаний и экспериментов. Данная информация не содержит юридических гарантий по отношению свойств или практической пригодности продукта для конкретной цели . Ответственность за соблюдение правил собственности, а так же законов и правил лежит на конечном потребители или покупатели. Так же следует просмотреть последнюю версию соответствующего паспорта безопасности ЕС.
