[image: image1.png]Akdeniz
Kimya




Модификатор перерабатываемости
AKDENIZ PRO 50                                                                    Дата 26.04.2019   Верс:1 
	AKDENIZ PRO 50 имеет самый низкий молекулярный вес и самую короткую длину цепи из «серии PRO». Благодаря своей химической структуре AKDENIZ PRO 50 снижает крутящий момент при экструзии. Он также обеспечивает эффект отделения металла и предотвращает прилипание расплава к горячим металлическим поверхностям. Положительно влияет на блеск и однородность расплава.
	Описание

	
	Акриловый модификатор перерабатываемости

	
	Химические и физические свойства

	
	Внешний вид (физ форма)       Порошок

	
	Внешний вид (цвет)                  Белый

	
	Массовая доля влаги (% при 105°C)        0-1
Объемная плотность (г/л)        400-600
Средний размер частицы (микрон) 80-120

	
	Вязкость (капиллярный вискозиметр, сСт) 0-2

	
	Остаток на сите (%, 600 микрон)     0- 0,10

	Обращение
	Применение

	Используйте подходящую маску, защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз / лица.
Избегайте попадания в окружающую среду. См. Специальные инструкции / паспорт безопасности.
Паспорт безопасности материала для безопасного обращения с этим продуктом предоставляется по запросу. 
Этот технический паспорт не освобождает пользователя от ответственности за соблюдение соответствующих правовых директив, таких как правила, касающиеся пищевых продуктов, опасных веществ и безопасности на рабочих местах.
Ничто в этом техническом паспорте не может быть истолковано как свобода нарушать патенты третьих лиц или нарушать правила и законы.
	Литье под давлением
Строительство
Упаковочная промышленность 
Применение ППВХ
Процессы экструзии

	
	Рекомендованная дозировка

	
	Зависит от рецептуры, условий обработки и типа продукции; обычно варьируется в диапазоне 0,4 - 8,0 м.ч.

	
	Смешивание

	
	Минимальная рекомендуемая температура 120°C для получения оптимальной дисперсии в смеси.

	
	Стандартная упаковка

	
	Многослойные бумажные мешки по 20 кг нетто

	
	Хранение 

	
	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от дождя, снега и прямых солнечных лучей.

	
	Срок хранения

	
	24 мес


