RHINOL - 333

(Силиконовая поверхностная добавка)

Эффекты

| Текучесть | хорошо |
| --- | --- |
| Эффект скольжения | Отлично |
| Антикратерный эффект | Отлично |
| Пеногасящий эффект | Отлично |

Применимость: Для производства двухкомпонентных 100% прозрачных лаков и пигментированных систем на основе растворителей. Менее подходит для отверждения на водной основе и излучения.

Лаковое покрытие: подходит для верхнего слоя.

Менее подходит для грунтовки или базового покрытия.

Растворимость: растворим в бутилацетате, этаноле, TPGDA, нерастворим в уайт-спирите и воде.

Рекомендации по дозировке

Вводится в расчете на общую рецептуру: 0.1 - 1.0 %

# Рекомендация по введению

• Возможно добавление к покрытию при поставке или в качестве предварительного разбавления.

• Предварительное разбавление подходящим растворителем упрощает дозировку и введение.

Химическое описание

Полиэфирсилоксановый сополимер

# Техническая информация

Внешний вид	                                          : 	Прозрачная жидкость

Содержание активного вещества	                : Min 45 %

Вязкоссть при 25 0C 	                                        : 	около. 200 mPas

Стабильность при хранении

При хранении в оригинальной невскрытой упаковке при температуре от -40 до +40 С,

Продукт имеет срок годности не менее 60 месяцев с даты изготовления.